## Slide 1: Projet BIOMETA - propriétés acoustiques des laines végétales : impact de l'ignifugation et prise en compte de la polydispersité
Thomas Schatzmayr Welp Sá1, Lucien Mutel1, Clément Piégay1,
Sandrine Marceau2, Philippe Glé1, Fouad Laoutid3, César Segovia4
1Cerema, Univ Gustave Eiffel, UMRAE, Strasbourg, France
2CPDM – Univ Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée, France
3Materia Nova Research Center, Univ de Mons, Mons, Belgique
4CETELOR, Univ de Lorraine, Epinal, France

## Slide 2
Éléments de contexte liés au domaine bâtiment
Secteur du bâtiment restant 1 des principaux émetteurs de CO2.
Parc bâti globalement mal isolé acoustiquement et thermiquement.
Coût social, environnemental et sanitaire élevé.
RE2020 : Isolants biosourcés permettant le stockage de dioxyde de carbone atmosphérique
2
Parc bâti
ANR-23-CE22-0012
[IPCC 2022]
[Häkkinen 2023]
[EEA 2019]
[Ademe 2021]
[Pittau et al. 2019]
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs
Bio-based, Ignifugated and Optimized MatErials for Thermal and Acoustical applications
CES 22 : Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et péri-urbains
Instrument : Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs (JCJC)
Date de début du projet : 01/02/2024
Durée : 48 mois
Niveau de TRL initial et de TRL visé en fin de projet : 2-7
Notes: Modification de la distribution des rayons de fibres

## Slide 3
3
Verrous scientifiques
Matériaux inflammables et propagateurs de flammes
Epaisseurs importantes des panneaux généralement ≥ 10cm
≥ 10cm
[Taib et al. 2022]
Influence sur la structure des matériaux ?
Impact sur les performances acoustiques des laines végétales ?
Efficacité sur l'inflammabilité des fibres ?
Elargissement du domaine d’utilisation des laines végétales
Ignifugation
Réduction
épaisseur
Traitements d’ignifugation respectueux du caractère biosourcé des matériaux à identifier
Méthodes de traitement applicable à l’échelle industrielle
Métamatériaux
Polydispersité
Objectifs
Analyse et compréhension de la microstructure des laines
Adaptation et optimisation des traitements au feu
Caractérisation et prédiction des performances multifonctionnelles : échelle matériau puis paroi
Optimisation de l’épaisseur
Prise en compte de critères de durabilité dans le choix des solutions d'optimisation
Impact sur l’ACV ?
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs
Notes: Modification de la distribution des rayons de fibres

## Slide 4
4
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs
Notes: Modification de la distribution des rayons de fibres

## Slide 5
5
P. Glé
T 1,2 et 4
E. Gourlay
T 1,2 et 4
E. Gourdon
T 1,2 et 4
S. Marceau
T 1,2 et 3
C. Segovia
T 1 et 3
F. Laoutid
T3
Partenaires :
Doctorants / Postdoctorant :
Thomas Schatzmayr Welp Sa
T 1,2 et 3
  Titre : Optimised vegetal wools for indoor comfort: coupling fire treatment with acoustic and hygrothermal performances
  Type de financement : ClearDOC (UGE)
  Structures d’accueil : MAST/CPDM Univ. Eiffel (UGE) + UMRAE Strasbourg
  Encadrement principal : Sandrine Marceau (dir. thèse) + Clément Piégay
  Thèse soutenue le 21 Novembre (UGE campus Marne-la-Vallée)
Titre : Postdoctorant - Modélisation multi-physique d’isolants
Type de financement : BIOMETA
Structures d’accueil : UMRAE Strasbourg
Dates : 01/02/26 au 31/07/27
Lucien Mutel
T 1, 2, 3 et 4
  Titre : Optimisation de l'épaisseur des laines végétales ignifugées pour des applications de confort intérieur acoustique et hygrothermique
  Type de financement : ENTPE DRI
  Structures d’accueil : Cerema + ENTPE
  Encadrement : E. Gourdon (dir. thèse), C. Piégay (co-dir) et P. Glé
  Dates : 01/10/23 au 31/12/26
Alexia Peltier
T 1,2, 3 et 4
  Titre : Optimisation des performances acoustiques de panneaux de laines végétales isolants ignifugés à empreinte carbone réduite
  Type de financement : : ENTPE DRI
  Structures d’accueil : Cerema + ENTPE
  Encadrement : E. Gourdon (dir. thèse), C. Piégay (co-dir), P. Glé (UMRAE) et T.Lecompte (IRDL)
  Dates : 01/10/25 au 28/02/29
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs
Notes: Modification de la distribution des rayons de fibres

## Slide 6
Traitement d’ignifugation retenu
6
Mécanisme de l’ignifugation
[Schatzmayr Welp Sá et al. 2025]
Essais physico-chimiques
ICP-AES | 
Ech. | Teneur en phosphore
Ref | 0,04% ± 0,00%
T3 | 0,64% ± 0,01%
T5 | 0,74% ± 0,01%
Confirmation du greffage du phosphore
Essais feu
Cone Calorimeter |  |  | 
Ech. | Peak HRR (kW/m²) | THR (MJ/m²) | Average HRR (kW/m²)
Ref | 184,5 ± 3,8 | 25,7 ± 1,5 | 75,4 ± 3,8
T3 | 117,0 ± 23,5 | 18,7 ± 2,0 | 52,2 ± 2,5
T5 | 87,1 ± 28,5 | 15,3 ± 1,4 | 37,1 ± 5,0
Réduction significative du pic de chaleur dégagé en raison de la formation de la couche de char
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs
Notes: Modification de la distribution des rayons de fibres

## Slide 7
Fabrication de panneaux de laines de chanvre
7
Ouverture des fibres
Mélange avec fibres bicomposantes
Réalisation des panneaux
Chauffage à 140°C
Fab manuelle
Non raitée
Fab manuelle
Taitée
Fab Airlay
Non taitée
Fab Airlay
Traitée
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs
Notes: Modification de la distribution des rayons de fibres

## Slide 8
Impact des traitements sur les performances acoustiques
Impact du traitement sur la résistance au passage à l’air
Augmentation du rayon de fibre corrélé au pourcentage de traitement
Impact moins significatif pour les panneaux Airlay
Ech | Trait | 
Réf | - | 
T3 | 3% | 
T5 | 5% | 
Ech | Trait | 
Réf | - | 
T3 | 3% | 
T5 | 5% | 
Fab manuelle
Fab airlay
Non traitée
Traitée
[Schatzmayr Welp Sá et al. 2026]
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs

## Slide 9
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs

## Slide 10
Qu’est-ce que la polydispersité ?
Simulation de la polydispersité
Objectifs
Absorption acoustique cible
Optimisation distribution
Mix de fibres
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs

## Slide 11
Modèles d’homogénéisation reposant sur une symétrie cylindrique
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs

## Slide 12
Resultats
Conclusions
Matériaux & Méthodes
Traitement
Contexte
Objectifs
Protocol de relevé des distributions de rayons de fibres
MEB
Section transversale des fibres
Segmentation – Rayons fibres végétales et polymères
Assimilation à une ellipse
Estimation Rf
[Mutel et al. – 2025 - ICBBM]

## Slide 13
Distribution globale ou composite
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs

## Slide 14
Résultats des simulations
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs

## Slide 15
Contact :
  clement.piegay@cerema.fr
  t.schatzmayr-welp-sa@cerema.fr
  lucien.mutel@cerema.fr
Publications :
T. Schatzmayr Welp Sá, S. Marceau, C. Piégay, P. Glé, F. Laoutid, C. Segovia, E. Gourlay, Comparison of two flame-retardant treatment methods on bulk hemp fibers: Towards a large-scale viability as a raw material for building insulation. Industrial Crops and Products, vol 228, 120903, ISSN 0926-6690, (2025) https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.120903
L. Mutel, C. Piégay, P. Glé, E. Gourdon, C. Segovia, M. Ayadi, Vegetal Wools for Building Application: Investigation of Optimization Approaches for the Enhancement of Low-Frequency Sound Absorption. In: Amziane, S., Toledo Filho, R.D., da Gloria, M.Y.R., Page, J. (eds) Bio-Based Building Materials. ICBBM 2025. RILEM Bookseries, vol 60. Springer, Cham. (2025) https://doi.org/10.1007/978-3-031-92777-5_34
T. Schatzmayr Welp Sá, S. Marceau, C. Piégay, P. Glé, F. Laoutid, C. Segovia, E. Gourlay, Impact of a phosphorus-based fireproof treatment on the acoustic performances of bulk hemp fibers. Applied Acoustics, vol 249, 111287, ISSN 0003-682X, (2026) https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2026.111287
L. Mutel, C. Piégay, P. Glé, E. Gourdon, C. Segovia, M. Ayadi, Acoustic modelling of polydisperse vegetal wools: evaluation of analytic methods based on fibre radius distribution measurement. Applied Acoustics, vol 253, 111384, ISSN 0003-682X, (2026) https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2026.111384
Merci pour votre attention
Liens :
  http://www.umrae.fr/
  https://anr.fr/Projet-ANR-23-CE22-0012
  https://www.cerema.fr/fr/actualites/materiaux-biosources-ignifuges-optimises-applications
Polydispersité
Liens & Publications
Impact du traitement feu
Démarche et partenaires
Contexte
Verrous et Objectifs