## Slide 1
Application de méthodes vibratoires pour la caractérisation
in situ d’éléments
structurels en
pisé
Marie-Sarah Force, Guillaume Candoni
Stéphane Hans, Antonin Fabbri
23 juin 2026
Notes: Travaux d’avanceme,nt de thèse pour cette première année:
ADEME Qualit’ère Développement d’outils efficaces pour le contrôle qualité de constructions en terre

## Slide 2
Sana'a, Yemen
Shibam, Yemen
Le palais de Charles-Quint, Espagne
Notes: And the problem is that there is a large variety of construction technics, as illustrated by the diagram here from Craterre, and that these techics are strongly different.
We will not have the time today present in detail the differences between all these technics, but basically, in function of the technics the earth mixture preparation, its compaction and its implementation may strongly differ. To illustrate this point, I will briefly present here the four main load-bearing construction technics, which are rammed earth, CEB, cob and Adobe.

## Slide 3
Sana'a, Yemen
Shibam, Yemen
Hakka "Tulou“, Fujian (19th century)
La grande mosquée de Djenné, Mali
Notes: And the problem is that there is a large variety of construction technics, as illustrated by the diagram here from Craterre, and that these techics are strongly different.
We will not have the time today present in detail the differences between all these technics, but basically, in function of the technics the earth mixture preparation, its compaction and its implementation may strongly differ. To illustrate this point, I will briefly present here the four main load-bearing construction technics, which are rammed earth, CEB, cob and Adobe.

## Slide 4
Sana'a, Yemen
Hakka "Tulou“, Fujian (19th century)

## Slide 5
Sana'a, Yemen
Hakka "Tulou“, Fujian (19th century)
En 2021, environ 10 % de la population mondiale vivait dans des habitations en terre.
Silva et al. (2014), Structural Rehabilitation of Old Buildings.
Mars et al. (2022). « The State of Earthen Housing Worldwide: How Development Affects Attitudes and Adoption

## Slide 6
© Nicolas Meunier
© Timur Ersen
© Dominique-Coulon
© Renaud Araud
© Nicolas Meunier
© Nicolas Meunier

## Slide 7
© Nicolas Meunier
© Timur Ersen
© Dominique-Coulon
© Renaud Araud
© Nicolas Meunier

## Slide 8
« Le projet national terre crue a pour objectif de lever les freins assurantiels, réglementaires et culturels à l’utilisation […] de procédés terre crue à très faible impact environnement »
Manque de textes normatifs (conception | contrôle qualité)
| Exigence d’essai de caractérisation
| Accessibilité limitée pour les tests en laboratoire
« Besoin » de moyens de contrôle (ou de)
  Validation par les laboratoires
  Reconnaissance par les bureaux de contrôle
  Usage adapté aux professionnels de la construction
Contexte
3
Notes: Ces questions là, ont été traité dans le PNT et dans le giron, émergence du projet de ma thèse.

## Slide 9
Spécificités de la terre crue
Matériau et méthodes de fabrication non standardisés
Dont les propriétés/performances varient au cours du temps (teneur en eau)
Qui possède différents niveaux d’hétérogénéité
Contexte
4
Notes: Devoir les prendre en compte pour le développement des outils, différente hétérogénéité… milieux poreux, au revoir la mmc, et bonjour la RDM

## Slide 10
Contexte
Pelé-Peltier A, et al. 2022 « A similitude relation to assessing the compressive strength of rammed earth from scale-down samples ». Case Studies in Construction Materials,
Comment suivre le séchage ?
Comment s’assurer que les performances finales sont atteintes ?
4
Teneur en eau (%)
Résistance à la compression (MPa)
Résistance à la compression en fonction de la teneur en eau
Notes: Devoir les prendre en compte pour le développement des outils, différente hétérogénéité… milieux poreux, au revoir la mmc, et bonjour la RDM

## Slide 11
Mise en œuvre
Mise en service
Phase réhabilitation
Contrôle qualité |
Identification défaut de mise en œuvre
Suivi du bâtiment |
Attestation des performances finales
Estimation des performances |
Identification de pathologie
Contexte
Notes: L’objectif général de la thèse est le contrôle sur site, par des moyens non destructifs de la qualité de mise en œuvre et/ou de la pérennité d’éléments structurels en terre.

## Slide 12
Propagation d’onde
Dynamique des structures
Les méthodes pour caractériser les propriétés élastiques
Temps de propagation
Fréquence et mode de vibration
Contrainte/Déformation
5
Notes: Se concentrer sur les propagations d’onde. Si vous avez des questions, y’a l’article ou sinon réponse question. Parler du coefficient de Poisson, module d’Young… utiliser des termes techniques.

## Slide 13
Méthode directe¹
Estimation des propriétés élastiques d’un milieu à partir des mesures de vitesse de propagations d’ondes ultrasoniques.
Onde de compression et de cisaillement
Méthode auscultation ultrasonique
1) AFNOR. NF EN 12504-4 Essais pour béton dans les structures/Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. 2021.
6

## Slide 14
Méthode test par Impact¹
Estimation des propriétés élastiques d’un milieu à partir des mesures de vitesse de propagations d’ondes ultrasoniques.
Fréquence de résonance longitudinale
Méthode analyse modale
Acquisition temporelle
Spectre réponse
1) ASTM C215-14 Standard Test Method for Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Resonant Frequencies of Concrete Specimens. 2014.
Relation 1er mode longitudinale
7

## Slide 15
Méthode test par Impact¹
Estimation des propriétés élastiques d’un milieu à partir des mesures de vitesse de propagations d’ondes ultrasoniques.
Fréquence de résonance longitudinale
Méthode analyse modale
FRF expérimentale
1) ASTM C215-14 Standard Test Method for Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Resonant Frequencies of Concrete Specimens. 2014.

## Slide 16
FRF expérimentale
Méthode analyse modale
1) ASTM C215-14 Standard Test Method for Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Resonant Frequencies of Concrete Specimens. 2014.
Modélisation des modes de déformation sur Comsol
◄
1er mode de flexion
2ème mode de flexion
1er mode longitudinal
Méthode test par Impact¹

## Slide 17
Suivi module d’Young pendant séchage de BTC
méthode modale + ultrasonique
Utilisation pour suivi séchage
8
Force, M.-S., Hans, S. Fabbri, A., (2025). Experimental modal analysis for fast monitoring of earthen samples drying-induced stiffness changes. Materials and Structures
Notes: Laisser tous les résultats, dire aussi avec autre méthode mais que y’a pas le temps.

## Slide 18
Qu’est-ce qu’on mesure ?
Comparaison avec des méthodes conventionnelles de caractérisation
Effet de l’hétérogénéité (teneur en eau)
Vitesse de sollicitation Vs Niveau de déformation
Et sur du vrai pisé ?

## Slide 19
Qu’est-ce qu’on mesure ?
Comparaison avec des méthodes conventionnelles de caractérisation
Vitesse de sollicitation Vs Niveau de déformation
Effet de l’hétérogénéité (teneur en eau)
Et sur du vrai pisé ?
9
Notes: Travail en cours pas prêts à être présenté.

## Slide 20
F = [0.01 ; 10 Hz]
F = [20 ; 100 kHz]
F ~ [ 1000 Hz]
Définition de la raideur d’un matériau poreux
Qu’est-ce qu’on mesure ?
Pa
GPa
GPa
9

## Slide 21
Suivi module d’Young pendant séchage de BTC
méthode modale + ultrasonique
Impact de l’eau sur la rigidité
10
Notes: Laisser tous les résultats, dire aussi avec autre méthode mais que y’a pas le temps.

## Slide 22
Impact de l’eau sur la rigidité
11
Notes: Laisser tous les résultats, dire aussi avec autre méthode mais que y’a pas le temps.

## Slide 23
P
P
Cas saturé
P : Pression fluide
Impact de l’eau sur la rigidité
12

## Slide 24
P
P
P : Pression fluide
Cas saturé
Impact de l’eau sur la rigidité
12

## Slide 25
L'eau diminue la raideur de la matrice argileuse solide.
À plusieurs dizaines de kHz, l'eau peut contribuer à la rigidité du matériau, sous forme d’écoulement visqueux.
Impact de l’eau sur la rigidité
13

## Slide 26
Impact de l’eau sur la rigidité
Pic de porosité
14
Notes: Dire que la modélisation a été faite, mais pas le temps de présenté

## Slide 27
Comparaison des méthodes
Suivi module d’Young pendant séchage de BTC
méthode modale + ultrasonique
Mesure locale
Vs
Mesure globale
homogène
hétérogène
15
Notes: Différence entre globale et locale, surtout pour la teneur en eau

## Slide 28
Modélisation du spectre de la réponse fréquentielle d’une BTC
Comparaison de résultats des méthodes modales
Effet de l’hétérogénéité | Teneur en eau | EMA
Wmoyen =2.8%)
<E(w)> E(<w>)
Couplage modélisation séchage
+ loi mécanique
locale
16
Notes: Pour une même teneur en eau globale : spectre de réponse différent. Ne pas rentrer dans les détails. On n’est pas sur un système linéaire. Leurs modules apparents ne sont pas les mêmes à même teneur en eau globale. Pour les propagations, actuellement en cours.
Mettre article :

## Slide 29
Contexte du projet Parasisterre /Thèse Guillaume CANDONI
Etude du comportement sismique des structures en pisé ou incluant des éléments en pisé
Superposition du zonage sismique et des zones de construction en pisé
zonage sismique en 1991
zonage sismique en 2010
Présence de bâtiments en pisé
Caractérisation dynamique de la terre in situ
17

## Slide 30: Dispositif expérimental
Capteurs Tromino sans câble
  synchronisables par horloge GPS
  Mesures 3D de vitesse et d'accélération
  Positionnable facilement en tout point d'une structure
Objectif des mesures in situ :
  Collecter de la donnée sur des structures réelles (fréquences, amortissement, mode de fonctionnement, ….)
  Déterminer les propriétés des matériaux en place : Module Elastique/Coefficient de Poisson
18

## Slide 31: Campagnes de mesure sur bâtiments anciens ou modernes
House | F1 | F1(EC8) | F1/F1(EC8)
1 | 5.2 | 3.9 | 26%
2 | 5.9 | 4.7 | 19%
3 | 6.5 | 5.2 | 19%
Comparaison avec l’Eurocode 8 (pour un matériau non conventionnel) :
Avec C = 0.0488
19

## Slide 32: Essai sur élément neuf - Saint Quentin Fallavier
Mur 1
Mur 2
20

## Slide 33
Essai sur élément - Saint Quentin Fallavier
Mode hors plan
Mode plan
21

## Slide 34
Mode | Mur 1 |  | Mur 2 | 
 | Fréquence (Hz) | Amortissement (%) | Fréquence (Hz) | Amortissement (%)
Flexion N-S | 8.83 | 1.75 | 9.61 | 1.82
Torsion | 28.29 | 1.90 | 28.41 | 1.53
Cisaillement E-W | 31.29 | 2.84 | 31.22 | 1.84
Paramètres : E = 1.17GPa, nu = 0.1 et rho = 1800kg/m3
9.66Hz
25.74Hz
31.70Hz
Essai sur élément - Calage caractéristiques
22

## Slide 35: AMO Saint Quentin Fallavier Mur 1
23

## Slide 36: AMO Saint Quentin Fallavier
9.66Hz
31.70Hz
On ne garde que 2 modes certains
 | Mur 1 | Mur 2
Module (GPa) | 1.18 | 1.03
Coefficient de Poisson | 0.15 | 0.2
Masse volumique (kg/m3) | 1800 | 1900
Erreur (Hz) | 0.019 | 0.017
Cohérent car Mur 1 fabriqué avant Mur 2
Teneur en eau M1 < M2
24

## Slide 37: Perspectives…
…complémentarité des approches
avec le séchage sur un mur instrumenté
Merci pour votre attention
Stephane.HANS@entpe.fr
Antonin.FABBRI@entpe.fr

## Slide 39
Les ateliers de la danse
© Lyon 1ère
© Dominique-Coulon

## Slide 41
Propagation d’onde sur toute la hauteur
/ Couche/couche
Chart: Coefficient de Poisson (-)
| 0.23869100946766969 | 0.1516819881035846 | 0.19998546814740573 | 0.1670401210061998 | 0.16026727204643337 | 0.15314423140706449 | 0.1303548292723708 | 0.1372577896607716 | 0.19000696711742288
v24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
v55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Chart: Module D'Young (GPa)
| 6.2723944076885383 | 6.83001128848991 | 6.8027894698789932 | 7.3811093664078147 | 6.3893149213713256 | 5.8107505382669924 | 5.4394719902494657 | 5.4230022365381618 | 5.9307627537821004 | 5.2042874820846947
E24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
55-40kHz
24-40kHz

## Slide 42
Suivi propagation d’onde pendant le
/ chargement
/ endommagement
Mathieu Lecaille

## Slide 44
La qualité du signal donne une indication sur l’endommagement / fissuration
Notes: Perspective pour la suite !

## Slide 46
Haut
Bas
Photo et position des sondes
H : Haut
B : Bas
Suivi du séchage du mur
Instrumentation pour suivi du séchage

## Slide 47
Chart: Relevé local des sonde TDR
Haut
Bas
Suivi du séchage du mur
Notes: Dépend densité / hétérogène, futures mesures de densité/gamma-densitmètre.

## Slide 48
Chart: Relevé local des sonde TDR
Chart: Vitesse de propagation
| 45784 | 45793 | 45793 | 45793 | 45796 | 45800
Haut | 477.1448 | 440.4973 | 422.4872 | 470.9606 | 524.9603 | 424.1602
Bas | 624.2808 | 581.4577 | 587.7573 | 602.1088 | 586.4865
85
105
100
95
90
Haut
Bas
Applicabilité à un mur en pisé concluante
Suivi du séchage du mur
Application In-situ
NDT | Propagation
Contexte
Grande échelle
27.
Modélisation séchage
Notes: Dépend densité / hétérogène, futures mesures de densité/gamma-densitmètre.

## Slide 49
Chart: Jour
| 45783 | 45783 | 45793 | 45796 | 45796 | 45800 | 45803 | 45804
Zone compactée sans anomalie_2 | 574.0741 | 516.0523 | 469.3073 | 483.8398 | 494.8535 | 506.4177 | 524.7884 | 593.7072
Zone compactée sans anomalie_1 | 477.1448 | 440.4973 | 422.4872 | 470.9606 | 524.9603 | 424.1602
Zone compactée trop humide | 732.1188 | 625.7209 | 549.6454 | 571.6544 | 589.0337
Vitesse de propagation au haut du mur
Détection d’anomalie
Application In-situ
NDT | Propagation
Contexte
Grande échelle
28.
Modélisation séchage
Notes: Expliquer avec méthode de compaction, dire que c’est cohérent les autres mesures. Mettre courbe panda en Annexe.

## Slide 50
Chart: Jour
| 45783 | 45784 | 45793 | 45793 | 45793 | 45796 | 45800 | 45804 | 45804
M_3 | 640.8269 | 591.7677 | 525.6465 | 493.6142 | 457.2131 | 562.6773 | 553.2627 | 534.3868 | 563.3437
M_2 | 624.2808 | 581.4577 | 587.7573 | 602.1088 | 586.4865
M_1 | 648.1481 | 742.1341 | 726.2382
Vitesse de propagation au haut du mur
Détection d’anomalie
Application In-situ
NDT | Propagation
Contexte
Grande échelle
28.
Modélisation séchage
Notes: Expliquer avec méthode de compaction, dire que c’est cohérent les autres mesures. Mettre courbe panda en Annexe.

## Slide 51
Dmax : Profil temporel
5mm : Profil temporel
J0
J+3
J+7
J+9
Impact granulométrie
1
1
2
2
3
3
Etude onde S (40kHz)
Différence entre 3 couches
-> Densité du au compactage

## Slide 52
Application In-situ
NDT | Propagation
Contexte
Grande échelle
30.
Modélisation séchage
Et pour de vrais chantiers, ça donne quoi ?

## Slide 53
Chart: Water content (%)
| 0.13350159404888418 | 0.12260892667375133 | 0.11145058448459086 | 0.10228480340063761 | 7.2130712008501588E-2 | 6.7747077577045692E-2 | 6.176939426142402E-2 | 5.6854410201912856E-2 | 5.0212539851222107E-2 | 4.8087141339001063E-2 | 4.3703506907545167E-2 | 3.9452709883103079E-2 | 3.7460148777895858E-2 | 3.6131774707757705E-2 | 3.4936238044633368E-2 | 2.9091392136025504E-2 | 2.3379383634431455E-2 | 0
CEB-DAG-1 | 0.56102 | 0.7691 | 1.0476 | 1.2829 | 1.8995 | 1.9896 | 2.0794 | 2.1786 | 2.3994 | 2.4687 | 2.5761 | 2.748 | 2.7996 | 2.8408 | 2.932 | 3.2242 | 3.675 | 5.6634
CEB-DAG-2 | 0.55217 | 0.7393 | 1.023 | 1.2639 | 1.9051 | 2.0037 | 2.1065 | 2.2147 | 2.4379 | 2.5061 | 2.6263 | 2.8002 | 2.8621 | 2.9052 | 3.0024 | 3.2784 | 3.8147 | 5.8948
CEB-DAG-3 | 0.52284 | 0.71694 | 0.99303 | 1.2397 | 1.88 | 1.9759 | 2.0778 | 2.1803 | 2.7729 | 2.8243 | 2.8717 | 2.9648 | 3.7416 | 5.8194
CEB-STA-1 | 0.78532 | 0.9084 | 1.0176 | 1.0669 | 1.1424 | 1.156 | 1.1894 | 1.2276 | 1.3149 | 1.348 | 1.3837 | 1.4458 | 1.4701 | 1.4731 | 1.4889 | 1.6299 | 1.8557 | 2.2357
CEB-STA-2 | 0.75244 | 0.86743 | 0.99444 | 1.0652 | 1.192 | 1.2082 | 1.2553 | 1.2756 | 1.3885 | 1.4068 | 1.4217 | 1.5102 | 1.5357 | 1.544 | 1.5637 | 1.7812 | 1.9629 | 2.4049
CEB-STA-3 | 0.78011 | 0.87803 | 1.0007 | 1.0693 | 1.1755 | 1.2065 | 1.2541 | 1.2742 | 1.3782 | 1.409 | 1.4411 | 1.5256 | 1.5517 | 1.5524 | 1.7016 | 1.9804 | 2.4516
Campagne séchage BTC : Méthode EMA
Suivi module d’Young pendant séchage de BTC
Sample | Dry density | Manufacture water content (%) | E dry
 | (kg/m3) |  | (Gpa)
DAG | 1877 (St.D=6) | 13 | 6,8
STA | 1706 (St.D=2) | 19.5 | 2,4
Résultats répétables
Différence de comportement entre terres
Module estimé de l’ordre du GPa
NDT | Modal | Propagat°
Contexte
Modélisation séchage
Grande échelle
Application In-situ
14.
Notes: Dire que c’est des terres avec beaucoup de publication (Lucile, Chabriac, Holur, Lassana et Noha)